附件4: 发动机基本参数与推力曲线

| 力学竞赛专用发动机 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸：Φ18×70（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 推力—时间曲线(N-S) 2. 数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 | 符号 | 单位 | 数据 | 参数 | 符号 | 单位 | 数据 |
| 最大推力 | fmax | N | 5.5843 | 总冲 | I | N*S | 8.5152 |
| 对应时间 | tfmax | S | 0.2855 | 平均推力 | Fta | N | 2.2184 |
| 工作时间 | tdi | S | 3.8385 |  | Ftb | N | 2.9428 |

GPI力学性能

| 密度 Kg/m3 | 拉伸强度 Mpa | 拉伸模量 Mpa | 压缩强度 Mpa | 压缩模量 Mpa | 剪切强度 Mpa | 剪切模量 Mpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 2.20 | 86.00 | 1.30 | 86.70 | 1.21 | 29.70 |
| 测试标准 | GB9641-88 |  | ASTMD1621 |  | ASTMC273C（M） |  |